RPP耐腐蚀性能表

| 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机酸类 |  |  |  | 50上 | X | 氢氧化铵 |  | 80 | 碳酸氢钠 |  | 65 |
| 硫酸 | <10 | 80 | 丁二酸 |  |  | 氢氧化钙 |  | 80 | 氟化氢钠 |  | 80 |
|  | <60 | 60 | (琥珀酸) |  | 60 | 氢氧化钡 |  | 80 | 硼砂 |  | 80 |
|  | 80-93 | 40 | 马来酸 |  | 80 | 氢氧化镁 |  | 80 | 过硼酸钠 |  | 80 |
|  | 98 | 20 | 苹果酸 |  | 40 | 氢氧化铝 |  | 80 | 连二亚硫酸钠 |  | 80 |
| 发烟硫酸 |  | X | 酒石硝 |  | 70 | 氢氧化锂 |  | 80 | 铁氢化钠 |  | 80 |
| 硝酸 | <10 | 80 | 乙二酸 |  | 25 | 四甲基氢 |  | 65 | 氟化钠 |  | 65 |
|  | <50 | 30 | 柠酸酸 |  | 60 | 氧化铵 |  |  | 氟硅酸钠 |  | 65 |
|  | 70-90 | X | 苯甲酸 |  | 70 | 盐类 |  |  | 磷酸氢二钠 |  | 40 |
| 发烟硝酸 |  | X | 苯甲基酸 |  | X | 铵盐 |  |  | 三聚磷酸钠 |  | 80 |
| 盐酸 |  | 80 | (烷基酸) |  |  | 硫酸铵 |  | 80 | 棕榈酸钠 |  | 60 |
| 磷酸 | <85 | 80 |  |  |  | 硝酸铵 |  | 80 | 溴酸钠 |  | 60 |
|  | >85 | 50 | 邻苯二酸 |  | 20 | 碳酸铵 |  | 80 | 过氧化钠 |  | 60 |
| 氢氟酸 | 40 | 60 | (酞酚) |  |  | 磷酸铵 |  | 80 | 钾盐 |  |  |
|  | 41-100 | 30 |  |  |  | 氯化铵 |  | 80 | 硫酸钾 |  | 80 |
| 氢溴酸 |  | 80 | 酸 |  | 60 | 溴化铵 |  | 80 | 硝酸钾 |  | 80 |
| 氢碘酸 | 含12%上 | X | 单宁酸 |  | 80 | 氟化铵 |  | 50 | 碳酸钾 |  | 80 |
| 氢氰酸 |  | 60 | 焦培酸 |  | X | 氟氢化铵 |  | 50 | 氯酸钾 |  | 80 |
| 亚硫酸 |  | 60 | 水杨酸 |  | 50 | 硫化铵 |  | 80 | 氯化钾 |  | 80 |
| 亚硝酸 |  | X | 烟酸 |  | 60 | 过硫酸铵 |  | 80 | 溴化钾 |  | 80 |
| 碳酸 |  | 80 | 苦味酸 |  | 40 | 硫氰酸铵 |  | 80 | 碘化钾 |  | 50 |
| 铬酸 | <40 | 60 | 甲烷磺酸 |  | 50 | 醋酸铵 |  | 40 | 硫化钾 |  | 80 |
|  | 50上 | 40 | 苯磺酸 |  | 20 | 硫化酸铵 |  | - | 氰化钾 |  | 80 |
| 次氯酸 |  | 40 | 蒽醌磺酸 |  | X | 铵铝矾 |  | 80 | 碳酸氢钾 |  | 65 |
| 高氯酸 |  | 20 | 氨基磺酸 |  | 70 | 重铬酸铵 |  | 60 | 高锰酸钾 |  | 50 |
| 溴酸 |  | X | 甲基磺酸 |  | 40 | 氢化铵 |  | 60 | 铬酸钾 |  | 80 |
| 氯磺酸 |  | X | 二氟醋酸 |  |  | 铵水 |  | 80 | 重铬酸钾 |  | 80 |
| 氟硅酸 |  | 80 | 2,2一二 |  | 20 | 钠盐 |  |  | 铁氰化钾 |  | 80 |
| 硼酸 |  | 80 | 氯丙酸 |  | - | 硫酸钠 |  | 80 | 亚铁氢化钾 |  | 80 |
| 氟硼酸 |  | 80 | 甲苯基酸 | 50 | X | 硝酸钠 |  | 80 | 高铬酸钾 |  | 60 |
| 王水 |  | 20 | 甲磺酸 |  | - | 碳酸钠 |  | 80 | 溴酸钾 |  | 80 |
| 混酸 |  | 30 | 1-苯酚 |  |  | 磷酸钠 |  | 80 | 硼酸钾 |  | 80 |
| 有机酸类 |  |  | 2-磺酚 |  | - | 氯酸钠 |  | 80 | 过硼酸钾 |  | 80 |
| 甲酸 |  | 80 | 丁烯酸 |  | - | 硅酸钠 |  | 80 | 过硫酸钾 |  | 40 |
| 乙酸 |  | 80 | 砷醋 |  | 60 | 氯化钠 |  | 80 | 硫酸氢钾 |  | 80 |
| （醋酸） | <50 |  | 丙二酸一二 |  |  | 碘化钠 |  | 80 | 亚硫酸钾 |  | 80 |
|  | 80 | 40 | 乙酸 |  | X | 溴化钠 |  | 80 | 醋酸钾 |  | 80 |
| 冰 |  | X | 二已醇酸 |  | - | 硫化钠 |  | 80 | 溴酸钾 |  | 80 |
| 醋酐 |  | X | 甘氨酸 |  | - | 亚硫酸钠 |  | 80 | 次氯酸钾 |  | 60 |
| 丙酸 |  | 80 | 乙醇酸 |  |  | 亚硝酸钠 |  | 80 | 氟化钾 |  | 80 |
| （乳酸） |  |  | (羟基酸) |  | 20 | 次氯酸钠 | 6 | 60 | 钾明矾 |  | 80 |
| 丁酸 |  | 80 | 异丙酸 |  | - |  | 7-15 | 40 | 钙盐 |  |  |
| （月桂酸） |  |  | 羟基了二酸 |  | X | 亚氯酸钠 |  | 60 | 硫酸钙 |  | 80 |
| 草酸 |  | 50 | 羟基基酸 |  | - | 硫酸氢钠 |  | 80 | 硝酸钙 |  | 80 |
| （乙二酸） |  |  | 苄酸 |  | - | 重氯酸钠 |  | 60 | 碳酸钙 |  | 80 |
| 辛酸 |  | 40 | 硒酸 |  | 50 | 硫代硫酸钠 |  | 60 | 氯酸钙 |  | 80 |
| 软脂酸 |  | 50 | 氢硫基酸 |  | - | 亚硫酸氢钠 |  | 80 | 磷酸钙 |  | 80 |
| 硬脂酸 |  | 50 | 聚乙二酸 |  | - | 铁氰化钠 |  | 80 | 醋酸钙 |  | 80 |
| 油酸 |  | 50 | 五倍子酸 |  | - | 亚铁氰化钠 |  | 80 | 过磷酸钙 |  | 80 |
| 亚油酸 |  | 80 | 谷氨酸 |  | - | 醋酸钠 |  | 100 | 氯化钙 |  | 80 |
| 乙醇酸 |  | 60 | 棕榈酸 |  | 60 | 苯甲酸钠 |  | 80 | 溴化钙 |  | 80 |
| 双乙醇酸 |  | 60 | 脂肪酸 |  | 60 | 重亚硫酸钠 |  | 80 | 亚硫酸钙 |  | 80 |
| 氯醋酸 |  | X | 碱氢氧化物 |  |  | 铬酸钠 |  | 65 | 亚硫酸氢钙 |  | 80 |
| 二氯醋酸 |  | 20 | 氢氧化钠 | <50 | 80 | 重铬酸钠 |  | 65 | 次氯酸钙 |  | 60 |
| 三氯醋酸 | 10-49 | 40 |  | >50 | 80 | 氰化钠 |  | 80 | 硫酸氢钙 |  | 80 |

| 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫氢化钙 |  |  | 四基铅 |  | 80 |  | 110 | - | 甲基醚 |  | 40 |
| 铝盐 |  | 80 | 钡盐 |  |  | 过氧化钠 |  | 80 | 丁基醚 |  | 40 |
| 硫酸铝 |  |  | 硫酸钡 |  | 80 | 一氧化碳 | 液 | 80 | 二苄基醚 |  |  |
| 硝酸铝 |  | 80 | 碳酸钡 |  | 80 | 二氧化碳 | 液 | 80 | 石油醚 |  | 20 |
| 氯化铝 |  | 80 | 氯酸钡 |  | 80 | 二硫化碳 | 液 | X | 苯甲醚 |  | 20 |
| 氢氧化铝 |  | 65 | 硫化钡 |  | 80 | 四氯化碳 |  | 60 | 二甲醚 |  | X |
| 铝铵矾 |  | 80 | 碳化钡 |  | 80 | 氟化碳 |  | X | 铬矾 |  | 60 |
| 锃钾矾 |  | 80 | 氯化钡 |  | 80 | 红磷 |  | 40 | 氰 |  | 60 |
| (明矾) |  |  | 铜盐 |  |  | 三氧化磷 |  | X | 二氧化氰 |  | － |
| 醋酸铝 |  | 80 | 硫酸铜 |  | 80 | 三氯化磷 |  | 20 | 对氯氰已环 |  | － |
| 硝化铝 |  | 80 | 硝酸铜 |  | 80 | 五氯化磷 |  | 20 | 冰品石 |  | 80 |
| 亚硫酸铝 |  | 80 | 醋酸铜 |  | 60 | 五氯化二磷 |  | 20 | 硫磺 |  | 80 |
| 硫酸铵铝 |  | 80 | 碳酸铜 |  | 80 | 氟化氢 | 液 | － | 醇 |  |  |
| 亚硝酸铝 |  | 80 | 氯化铜 |  | 80 | 氰化氢 | 液 | 80 | 甲醇 |  | 80 |
| 溴化铝 |  | 80 | 氟化铜 |  | 80 | 氮化氢 | 气 | X | 乙醇 |  | 80 |
| 镁盐 |  |  | 氰化铜 |  | 80 | 溴化氢 | 液 | 80 | 丙醇 |  | 40 |
| 硫酸镁 |  | 80 | 汞盐 |  |  | 硫化氢 | 干 | 65 | 丁醇 |  | 60 |
| 硝酸镁 |  | 80 | 硝酸汞 |  | 80 |  | 液 | 50 | 异丁醇 |  | － |
| 碳酸镁 |  | 80 | 硝酸亚汞 |  | 60 | 磷化氢 | 液 | 40 | 正丁醇 |  | 40 |
| 氯化镁 |  | 80 | 氯化汞 |  | 60 | 一氧化氮 |  | 20 | 仲丁醇 |  | 40 |
| 氧化镁 |  | 80 | 氰化汞 |  | 60 | 二氧化氮 |  | 100 | 叔丁醇 |  | 40 |
| 锂盐 |  |  | 银盐 |  |  | 二氧化硫 | 湿 | 40 | 丁二醇 |  | 80 |
| 氯化锂 |  | 60 | 硫酸银 |  | 60 | 三氧化硫 |  | 20 | 丁硫醇 |  | 80 |
| 溴化锂 |  | 60 | 硝酸银 |  | 60 | 二氯化硫 |  | 20 | 戊醇 |  | 40 |
| 铁盐 |  |  | 氰化银 |  | 60 | 氯化硫 |  | － | 异戊醇 |  | － |
| 硫酸铁 |  | 80 | 铀盐 |  |  | 三氟化硼 |  | X | 已醇 |  | 20 |
| 硝酸铁 |  | 80 | 硫酸双氧铀 |  | - | 一氧化氯 |  | 60 | 辛醇 |  | 60 |
| 氯化铁 |  | 80 | 锑盐 |  |  | 二氧化氯 |  | 20 | 特丁醇 |  | 20 |
| 硫化铁 |  | 80 | 三氯化锑 |  | 40 | 铬化氯 |  | 80 | 苯甲醇 |  | 60 |
| 氢氧化铁 |  | 80 | 五氯化锑 |  | 40 | 液氯 |  | 70 | 叔已醇 |  | 60 |
| 硫酸亚铁 |  | 80 | 碳酸锑 |  | 80 | 氯仿 |  | 120 | 烯丙醇 |  | 60 |
| 硝酸亚铁 |  | 80 | 铋盐 |  |  | 漂白剂 |  | 120 | 十六烷醇 |  | 50 |
| 氯化亚铁 |  | 80 | 碳酸铋 | 干或湿 | 80 | 甲基氯 |  | 120 | 丁炔三醇 |  | 25 |
| 氢氧化亚铁 |  | 80 | 其它盐类 | 干或湿 |  | 乙基氯 |  | 120 | 糠醇 |  | 20 |
| 镍盐 |  |  | 硫酸锰 | 液 | 65 | 丁基氯 |  | 120 | 异丙醇 |  | 50 |
| 硫酸镍 |  | 80 | 四氯化钛 | 干 | 60 | 戊基氯 |  | 120 | 月桂硫醇 |  | 50 |
| 硝酸镍 |  | 80 | 四氯化硅 | 液 | 20 | 苄基氯 |  | 120 | 全氯甲硫醇 |  | － |
| 醋酸镍 |  | 80 | 元素气体及 | 液 | 40 | 氯苄基氯 |  | 50 | 聚巳烯醇 |  | 60 |
| 氯化镍 |  | 80 | 其化合物 |  |  | 月桂基氯 |  | 100 | 2.6一二基-4庚醇 |  | － |
| 锌盐 |  |  | 氟 |  | X | 酰 |  | 120 | 2-2基-1-已醇 |  | 60 |
| 硫酸锌 |  | 80 | 氯 |  | X | 甲基溴 |  | 60 | 2-甲氧基已醇 |  | 60 |
| 硝酸锌 |  | 80 |  |  | 30 | 溴仿 |  | 120 | 本甲基乙醇 |  | 80 |
| 氯化锌 |  | 80 | 溴 |  | X | 丁基溴 |  | 90 | 双丙酮醇 |  | - |
| 氰化锌 |  | 80 |  |  | X | 碘仿 |  | 90 | 甘油(丙三醇) |  | 60 |
| 铬酸锌 |  | 80 | 碘 |  | 20 | 氯氟烃11 |  | 90 | 2一氯乙醇 |  | - |
| 醋酸锌 |  | 60 | 氢 |  | 65 | 氯氟烃12 |  | 90 | 异丁醇 |  | 60 |
| 溴醋锌 |  | 60 | 氧 |  | 65 | 氯氟烃13 |  | 90 | 酒及酒精 | 40 | 60 |
| 锡盐 |  |  | 硫 |  | 60 | 氯氟烃14 |  | 90 | 醛 |  |  |
| 氯化锡 |  | 80 | 磷 |  | 40 | 氯氟烃21 |  | 90 | 甲醛 |  | 60 |
| 氯化亚锡 |  | 80 | 氨 | 气体 | 100 | 氯氟烃113 |  | 90 | 乙醛 |  | 40 |
| 铅盐 |  |  | 自氧 |  | 40 | 氯氟烃114 |  | 50 | 丁醛 |  | X |
| 氯化铅 |  | 80 | 汞 |  | 20 | 乙醚 |  | 50 | 巴豆醛 |  | 20 |
| 硫化铅 |  | 80 | 氮 |  | 80 | 异丙醚 |  | 100 | 苯甲醛 |  | 20 |
| 硝化铅 |  | 80 | 过氧化氮 | ≤50 | 40 | 异戊醚 |  |  | 三氯乙醛 |  | 25 |
| 醋酸铅 |  | 80 |  | 90 | - | 甲基一氯 |  | 25 | 糠醛 |  | X |

| 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ | 介 质 | 浓度% | RPP℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水扬醛 |  | X | 乙烷 |  | X | 二甲苯 |  | X | 苯肼 |  | X |
| 酮 |  |  | 丙烷 |  | X | 一氯化苯 |  | 40 | 盐酸苯肼 |  | X |
|  |  |  | 丁烷 |  | 65 | 邻位二氯化苯 |  | 40 | 吡啶 |  | X |
| 丙酮 |  | 20 | 己烷 |  | 20 |  |  |  | 脲(尿素) | 50 | 80 |
|  |  | X | 庚烷 |  | X | 对位二氯化苯 |  | 40 | 尿 |  | 80 |
| 环已酮 |  | X | 辛烷 |  | X |  |  |  | 硝重苯 |  | - |
| 甲乙酮 |  | X40 | 癸烷 |  | - | 硝基苯 |  | X | 烟碱 |  | 80 |
| 氯化酮 |  | 40 | 环氧乙烷 |  | X | 对硝基氯苯 |  | 40 | 呋喃 |  | X |
| 异丁酮 |  | X | 环已烷 |  | - | 1.2.4-一三氯苯 |  |  | 码啡 |  | X |
| 甲基异丁酮 |  | X | 异辛烷 |  | - |  |  |  | 工业液 |  |  |
| 三异丁酮 |  | 20 | 硝基甲烷 |  | - | 硝基甲苯 |  | 40 | 湖精 |  | 80 |
| 苯乙酮酯 |  | 20 | 硝基乙烷 |  | - | a,a一二氯甲苯 |  | - | 溶纤剂 |  | 80 |
| 甲酸乙酯 |  | X | 二溴甲烷 |  | - |  |  |  | 甲基溶纤剂 |  | 80 |
| 氯甲醛乙酯 |  | X | 1.1.2.2-甲溴乙烷 |  | - | 对位一二溴苯 |  | 40 | 斯陶大溶剂 |  | 60 |
| 硫酸月桂酯 |  | 40 | 2.2-二溴丙烷 |  | - | 异丙基苯 |  | - | 聚乙烯醇 |  |  |
| 丙烯酸甲酯 |  | X | 二碘甲烷 |  | X | 问一溴甲 |  | - | 乳液 |  | 60 |
| 丙烯酸乙酯 |  | X | 二氯甲烷 |  | X | 萘 |  | 40 | 重氮盐 |  | 80 |
| 丙烯酸丁酯 |  | X | 三氯乙烷 |  | - | 酚 |  |  | 造纸液 |  |  |
| 异丁烯酸 |  |  | 三氯硝基甲烷 |  | - | 甲酚 |  | 25 | 黑液 |  | 80 |
| 甲酯 |  | X | 氯三甲基硅烷 |  | - | 丁酚 |  | 40 | 妥尔液 |  | 80 |
| 醋酸甲酯 |  | 60 | 1.2-氯乙烷 |  | - | 对苯二酚 |  | 40 | 电渡液 |  |  |
| 醋酸乙酯 |  | X | 1.1-2-三氯乙烷 |  | - | (氢醌) |  |  | 黄铜液 |  | 80 |
| 醋酸丙酯 |  | X | 甲基三氯硅烷 |  | - | 连苯三酚 |  | - | 镉液 |  | 60 |
| 醋酸丁酯 |  | X | 甲基二氧硅烷 |  | - | 焦倍酚 |  | - | 铬液 |  | 60 |
| 醋酸戊酯 |  | X | 氯甲烷 |  | X | 氯化苯酚 |  | - | 铜液 |  | 60 |
| 醋酸环已酯 |  | X | 二氯二甲基硅烷 |  | - | 邻苯基苯酚 |  | - | 铁液 |  | 60 |
| 醋酸2.2氧基巳酯 |  | X | 二氯乙烷 |  | - | 2.4.5-三氯苯酚 |  | - | 银液 |  | 60 |
| 醋酸酯 |  | X | 二氯丙烷 |  | - | 2.2.4.6一 |  | - | 镍液 |  | 60 |
| 氧醋酸甲酯 |  | X | 甲基溴 |  | - | 四氯苯酚 |  |  | 金液 |  | 60 |
| 磷酸三丁甲苯酯 |  | X | 二溴乙烷 |  | - | 胺 |  |  | 铅液 |  | 60 |
| 醋酸乙烯酯 |  | 20 | 氯醛合水 |  | 20 | 甲胺 |  | 20 | 锌液 |  | 60 |
| 氯醋酸乙酯 |  | X | 三氟乙烯 |  | 30 | 二甲胺 |  | 20 | 锡液 |  | 60 |
| 水扬酸甲酯 |  | 20 | 氯乙烯 |  | 30 | 三甲胺 |  | - | 铑液 |  | 60 |
| 邻苯甲酸二丁酯 |  | 20 | 二氯乙烯 |  | - | 乙胺 |  | 40 |  |  |  |
| 邻基甲酸二率酯 |  | - | 三氯乙烯 |  | - | 二乙胺 |  | 20 | 食品及植物油 |  |  |
| 甲基丙烯酸乙酯 |  | - | 过氯乙烯 |  | - | 乙二胺 |  | 60 |  |  |  |
| 丁丙酯 |  | 20 | 全氯乙烯 |  | - | 已二胺 |  | 20 | 醋 |  | 60 |
| 动物脂肪 |  | 80 | 乙烯 |  | 60 | 二乙醇胺 |  | 20 | 酒 |  | 60 |
| 脂肪酸类 |  |  | 苯乙烯 |  | 40 | 二氯丙胺 |  | 20 | 葡萄糖 |  | 100 |
| 石化卤素物 |  |  | 1.2-二苯乙烯 |  | 40 | 丁胺 |  | - |  |  |  |
| 原油 |  | 20 | 氯化丙烯 |  | X | 特丁胺 |  | - |  |  |  |
| 汽油 |  | X | 氟化丙烯 |  | X | 另丁胺 |  | - |  |  |  |
| 柴油 |  | 50 | 溴化丙烯 |  | - | 仲丁胺 |  | - |  |  |  |
| 煤油 |  | 50 | 丁烯 |  | 60 | 正丁胺 |  | - |  |  |  |
| 石油 |  | X | 丁二烯 |  | 50 | 叔丁胺 |  | - |  |  |  |
| 润滑油 |  | 50 | 1-丁二烯 |  | 60 | 苄胺 |  | - |  |  |  |
| 焦油 |  | 50 | 2异丁烯 |  | 60 | 二甲基苯胺 |  | - |  |  |  |
| 沥青油 |  | 60 | 辛烯 |  | 60 | 盐酸苯胺 |  | 40 |  |  |  |
| 硝化甘油 |  | 25 | 2.5-2甲基 |  |  | 乙胺 |  | 20 |  |  |  |
| 石脑油 |  | 60 | 1.5-己烯 |  | 50 | 氮化合物 |  |  |  |  |  |
| 石腊 |  | 65 | 六氯-1.3一丁二烯 |  | - | 乙晴 |  | X |  |  |  |
| 氯化石腊 |  | 65 | 碳酰氯(光气) |  | X | 乙酰晴 |  | - |  |  |  |
| 金属切削油 |  | 65 | 莼苯 |  | X | 丙烯晴 |  | 20 |  |  |  |
| 硅酮油 |  | 40 | 甲苯 |  | X | 肼 |  | - |  |  |  |
| 甲烷 |  | 20 | 乙苯 |  | X | 水含肼 |  | - |  |  |  |